ООО «Партнер»

«15» июля 2015 года

--------------------------------------------------

Технические условия № БР-С

на изготовление и сортировку изделия  Брусок Строительный

- Сорт «Экстра» - изделия без сучков и ниже перечисленных дефектов

- Сорт «ВС» - сорт изделия, получающийся при сортировке по требованиям к сорту «С» без сортировки изделий, соответствующих требованиям сорта «В». Сорт «ВС» включает не оговоренное соотношение сортов В и С как выйдет при сортировке.

- В партии высокого сорта допускается 5% более низкого сорта.  .

- Влажность готового изделия 12±2%

- ДОПУСКИ

- Допуск по толщине: +/- 0.5мм

- Допуск по ширине: +/- 1мм

- Допуск по длине: +50/-10мм

- Гарантия качества при соблюдении условий хранения и эксплуатации – 1 год со дня продажи. (см. положение о гарантии)

| № | ПОРОКИ | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сучки |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Здоровые сросшиеся | Допускаются здоровые прочно сросшиеся сучки любой формы и размеров | Допускаются здоровые прочно сросшиеся сучки любой формы и размеров | Допускаются здоровые прочно сросшиеся сучки любой формы и размеров | Допускаются |
| 1.2 | Сучки здоровые частично сросшиеся (не выпадающие) | Допускаются, | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 1.3 | Черные (не живые) | Допускаются плотносидящие, не более 1см и не более 1-го на изделие | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 1.4 | Выпавшие ребровые, Глазки (черные сучки), Выпадающие, Отверстия от сучков | Не допускаются | Допускаются кроме отверстий в изделиях и выпавших | Допускаются кроме отверстий в изделиях допускаются выпавшие по ребру изделия до 1 см | Допускаются |
| 1.5 | Табачные | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 2. Трещины |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проходящие по всей длине доски сквозные (100%) | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются |
| № | ПОРОКИ | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
| 2.2 | Торцовые сквозные | Допускаются на обоих торцах длиной до 20 мм | Допускаются на обоих торцах длиной до 20 мм | Допускаются длиной до 100 мм | Допускаются |
| 2.3 | Торцовые несквозные | Допускаются на обоих торцах длиной до 40 мм | Допускаются на обоих торцах длиной до 40 мм | Допускаются | Допускаются |
| 2.4 | Пластовые несквозные | Не допускаются | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 2.5 | Пластовые сквозные | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 3. | Смоляные кармашки | Допускаются смоляные кармашки площадью не более 2,5см2 максимум 2шт. на 3м длины | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 4. | Гниль твердая | Не допускается | Допускается | Допускается | Допускаются |
| 5. | Изменчивость цвета, разнооттеночность | Допускается | Допускается | Допускается | Допускаются |
| 6. | Синева (на лицевой поверхности изделия) | Не допускается | Допускается на не лицевой стороне | Допускается | Допускаются |
| 7. | Червоточина (поражение насекомыми) | Не допускается на | Не допускается | Не допускается | Допускаются |
| 8. | Дефекты механической обработки | Допускаются незначительные дефекты строжки (шероховатости и мелкий вырыв, задир на пласти в зоне сучков) | Допускаются непрострог до 50 мм на изделие | Допускаются непрострог до 50 мм на изделие | Допускаются |
| 9. | Обзол, сколы от механической обработки | Не допускается | Допускается до 50 мм на изделие | Допускается до 50 мм на изделие | Допускаются |
| 10 | Засмоленность | Допускается засмол max-20% от площади изделия | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 11. | Кривизна | Допускается незначительная |  | Допускаются | Допускаются |

Утверждаю

___________________Максимов А.Ю.

15 июля 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИИ

Предоставление гарантии на товар и услуги осуществляется согласно Закона РФ «О защите прав потребителей» гарантирует защиту покупателя от предоставления некачественного товара или услуги. На Наши  изделия распространяются гарантийные обязательства.

На предоставляется гарантия 1 год. Гарантия действует при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения изделий. Сохраняйте оригинальные чеки, выданные при покупке.

Условия эксплуатации пиломатериалов и деревянных изделий:

- Столярные изделия (вагонка, доска пола, брусок и другие изделия из дерева) предназначены для хранения и эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью воздуха 40-60% и температурой воздуха в пределах от 17 до 25 °C выше нуля.

- В помещении, в котором будут установлены деревянные изделия, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, стяжки, побелка и т.п.), так как они могут привести к изменению влажности и температуры воздуха. Чрезмерная сухость и влажность одинаково вредны для столярных изделий.

- Температура воздуха в помещении должна быть всегда в пределах от 17 до 25 °C, иначе может возникнуть неравномерное высыхание древесины и деформация деталей и облицовочных досок.

- При хранении и эксплуатации  изделия должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также от резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха (не более чем на 5 % за час).

- При эксплуатации  изделий необходим уход за всеми лакированными поверхностями. Протирать поверхности столярных изделий необходимо мягкой тряпкой с применением средств по уходу за мебелью на восковой основе.

- Нельзя допускать постоянное попадание на деревянную отделку или изделия воды и других жидкостей, а также протирать изделия мокрой тканью, так как на поверхности изделий могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделия.

При несоблюдении правил эксплуатации возможны преждевременные потеря товарного вида и деформация изделий из древесины, даже исходно качественных. В этом случае гарантийные обязательства компании будут ограничены.

Приемка изделия по количеству и качеству производится покупателем при покупке и отгрузке изделий с нашего склада