ООО «Партнер»

«15» июля 2015 года

--------------------------------------------------

Технические условия № ФБ-БХ-В-П130-180

на изготовление и сортировку изделия  Фальш-Брус, Блок-Хаус, Половая доска, Вагонка из древесины.

- Сорт «Экстра» - изделия без сучков и ниже перечисленных дефектов

- Сорт «АВ» - сорт изделия, получающийся при сортировке по требованиям к сорту «В» без сортировки изделий, соответствующих требованиям сорта «А». Сорт «АВ» включает не оговоренное соотношение сортов А и В как выйдет при сортировке.

- В партии высокого сорта допускается 5% более низкого сорта.  .

- Влажность готового изделия 12±2%

- ДОПУСКИ:

- Допуск по толщине: +/- 1мм

- Допуск по ширине: +/- 2мм

- Допуск по длине на продукцию длиной менее 2,5м  +50/-0,5мм

- Допуск по длине на 	продукцию длиной 3 м  +20мм/-5мм

- Допуск по длине на 	продукцию длиной 4 м  +20мм/-10мм

- Допуск по длине на 	продукцию длиной 5-6 м.  +20мм/-20мм

- Гарантия качества при соблюдении условий хранения и эксплуатации – 1 год со дня продажи. (см. положение о гарантии)

| № | ПОРОКИ | Сорт О (отборный) | Сорт А | Сорт В | Сорт С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сучки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Здоровые сросшиеся | Не допускаются | Допускаются здоровые прочно сросшиеся сучки любой формы и размеров | Допускаются здоровые прочно сросшиеся сучки любой формы и размеров | Допускаются здоровые прочно сросшиеся сучки любой формы и размеров |  |  |
| 1.2 | Сучки здоровые частично сросшиеся (не выпадающие) | Не допускаются | Допускаются, диаметром до 25мм | Допускаются | Допускаются |  |  |
| 1.3 | Черные (не живые) | Не допускаются | Допускаются на нерабочей стороне, на нижней кромке паза и на гребне – невидимые при сборке | Допускаются | Допускаются |  |  |
| 1.4 | Выпавшие ребровые, Глазки (черные сучки), Выпадающие, Отверстия от сучков | Не допускаются | Допускаются на нижней кромке паза и на гребне – невидимые при сборке | Допускаются на нижней кромке паза и на гребне – не видимые при сборке, на не лицевой стороне | Допускаются на нижней кромке паза и на гребне – не видимые при сборке и иные на пласти не более 10мм |  |  |
| 1.5 | Табачные | Не допускаются | Допускаются на нижней кромке паза и на гребне – не видимые при сборке, на не лицевой стороне | Допускаются на нижней кромке паза и на гребне – не видимые при сборке, на не лицевой стороне | Допускаются на нижней кромке паза и на гребне – не видимые при сборке, на не лицевой стороне |  |  |
| 2. Трещины |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ПОРОКИ | Сорт О (отборный) | Сорт А | Сорт В | Сорт С |  |  |
| 2.1 | Проходящие по всей длине доски сквозные (100%) | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются |  |  |
| 2.2 | Торцовые сквозные | Не допускаются | Допускаются на обоих торцах длиной до 20 мм | Допускаются на обоих торцах длиной до 20 мм | Допускаются длиной до 200 мм |  |  |
| 2.3 | Торцовые несквозные | Не допускаются | Допускаются на обоих торцах длиной до 40 мм | Допускаются на обоих торцах длиной до 40 мм | Допускаются |  |  |
| 2.4 | Пластовые несквозные | Допускаются неглубокие до 200 мм по длине доски | Допускаются до 500 мм по длине доски | Допускаются | Допускаются |  |  |
| 2.5 | Пластовые сквозные | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются |  |  |
| 2.6. | Кромочные | Не допускаются | Допускаются на не лицевой стороне | Допускаются на нижней кромке паза и на гребне – не видимые при сборке, на не лицевой стороне | Допускаются |  |  |
| 3. | Смоляные кармашки | Не допускаются | Допускаются смоляные кармашки площадью не более 2,5см2 максимум 2шт. на 3м длины | Допускаются смоляные кармашки площадью не более 2,5см2 максимум 2шт. на 3м длины | Допускаются |  |  |
| 4. | Гниль твердая | Не допускается | Не допускается на лицевой поверхности | Не допускается на лицевой поверхности | Допускается |  |  |
| 5. | Изменчивость цвета, разнооттеночность | Допускается до 50 % | Допускается | Допускается | Допускается |  |  |
| 6. | Синева (на лицевой поверхности изделия) | Не допускается | Не допускается | Допускается на не лицевой стороне | Допускается |  |  |
| 7. | Червоточина (поражение насекомыми) | Не допускается | Не допускается на лицевой стороне | Не допускается на лицевой стороне | Допускается на лицевой поверхности – 5шт. на 1 п.м На внутренней стороне без ограничений |  |  |
| № | ПОРОКИ | Сорт О (отборный) | Сорт А | Сорт В | Сорт С |  |  |
| - Механическая обработка строганной доски должна проводится с соблюдением размеров и хорошо прострогана с лицевой стороны. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Дефекты механической обработки на не лицевой поверхности | Допускаются | Допускаются | Допускаются | Допускаются |  |  |
| 10.2 | Непрострожка по пласти | Не допускается | Допускаются незначительные дефекты строжки (шероховатости и мелкий вырыв, задир на пласти в зоне сучков) | Допускаются незначительные дефекты строжки (шероховатости и мелкий вырыв, задир на пласти в зоне сучков) | Допускается |  |  |
| 10.3 | Непрострожка по гребню | Допускается невидимая при сборке | Допускается невидимая при сборке | Допускается невидимая при сборке | Допускается |  |  |
| 10.4 | Непрострожка по пазу | Допускается на нижней части паза, невидимая при сборке | Допускается невидимая при сборке | Допускается невидимая при сборке | Допускается |  |  |
| 11. Обзол, сколы от механической обработки |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | На лицевой стороне доски | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Допускается |  |  |
| 11.2 | На нижней стороне паза | Допускается длиной не более 200мм, при условии, если он не влияет на укладку и не ослабляет гребень доски | Допускается длиной не более 1000мм, при условии, если он не влияет на укладку и не ослабляет гребень доски | Допускается, при условии, если он не влияет на укладку и не ослабляет гребень доски | Допускается, при условии, если он не влияет на укладку и не ослабляет гребень доски |  |  |
| 14. | Засмоленные участки | Допускаются засмол max-10% от количества | Допускается засмол max-20% от площади изделия | Допускаются |  | Допускаются |  |
| 15. | Синева | Не допускается | Допускается не видимая при сборке | Допускается не видимая при сборке и/или не более 10% на лицевой стороне |  | Допускается |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ к Техническим условиям

№ ФБ-БХ-В-П130-180

на изготовление и сортировку изделия  Фальш-Брус, Блок-Хаус, Половая доска, Вагонка из древесины.

От «10» июля 2011 года

Типы трещин в древесине:

I — пластевые;

II — кромочные;

III — торцевые;

Утверждаю

___________________Максимов А.Ю.

15 июля 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИИ

Предоставление гарантии на товар и услуги осуществляется согласно Закона РФ «О защите прав потребителей» гарантирует защиту покупателя от предоставления некачественного товара или услуги. На Наши  изделия распространяются гарантийные обязательства.

На предоставляется гарантия 1 год. Гарантия действует при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения изделий. Сохраняйте оригинальные чеки, выданные при покупке.

Условия эксплуатации пиломатериалов и деревянных изделий:

- Столярные изделия (вагонка, доска пола, брусок и другие изделия из дерева) предназначены для хранения и эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью воздуха 40-60% и температурой воздуха в пределах от 17 до 25 °C выше нуля.

- В помещении, в котором будут установлены деревянные изделия, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, стяжки, побелка и т.п.), так как они могут привести к изменению влажности и температуры воздуха. Чрезмерная сухость и влажность одинаково вредны для столярных изделий.

- Температура воздуха в помещении должна быть всегда в пределах от 17 до 25 °C, иначе может возникнуть неравномерное высыхание древесины и деформация деталей и облицовочных досок.

- При хранении и эксплуатации  изделия должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также от резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха (не более чем на 5 % за час).

- При эксплуатации  изделий необходим уход за всеми лакированными поверхностями. Протирать поверхности столярных изделий необходимо мягкой тряпкой с применением средств по уходу за мебелью на восковой основе.

- Нельзя допускать постоянное попадание на деревянную отделку или изделия воды и других жидкостей, а также протирать изделия мокрой тканью, так как на поверхности изделий могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделия.

При несоблюдении правил эксплуатации возможны преждевременные потеря товарного вида и деформация изделий из древесины, даже исходно качественных. В этом случае гарантийные обязательства компании будут ограничены.

Приемка изделия по количеству и качеству производится покупателем при покупке и отгрузке изделий с нашего склада